ООО «ТД «КСК»

640008, Россия, Курганская область, г.о. город Курган, г Курган, ул. Стройбаза, д. 1А

ИНН 4501205060, КПП 450101001, ОГРН 1154501008232

Краткая справка о производственных возможностях

ООО «ТД «КСК»

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КурганСпецКомплект» основано в 2015 году. В этом же году разлита первая плавка металла, что положило старт активному освоению и производству отливок для различных отраслей промышленности Российской Федерации.

Основные параметры отливок:

- метод производства: литьё по выплавляемым моделям (ЛВМ)

- класс точности от 5 по ГОСТ 53464-2009;

- вес отливок: от 0,006 кг до 25 кг;

- твёрдость в соответствии с РЧЗ заказчика;

- по заданию заказчика выполняется контроль и предоставляется заключение на различные испытания, такие как механические свойства, испытания на ударную вязкость, на ударный изгиб, контроль методом рентгеноскопии и др. Выдаются заключения аккредитованной лабораторией;

- на каждую партию отливок предоставляется сертификат качества завода-изготовителя. Информация, указываемая в сертификате, согласовывается с заказчиком на этапе согласования РЧЗ отливки;

- шероховатость поверхности отливок от Rz10, в зависимости от сплава и задания заказчика;

- материалы отливаемых заготовок:

а) углеродистые сплавы: 10Л-50Л ГОСТ 977-88, 35ХГСЛ ГОСТ 977-88,

25-40ХМЛ ГОСТ 977-88, 20Х13-40Х13 ГОСТ 977-88, 20Л-50Л ГОСТ 977-88, 20ГЛ ГОСТ 977-88 и другие;

б) высоколегированные стали:12Х18Н10ТЛ ГОСТ 977-88,

20Х25Н19МС2Л ГОСТ 977-88, 15Х23Н18Л ГОСТ 977-88 и другие;

в) специальные высоколегированные сплавы для ВПК: 08Х14Н5М2ДЛ (ВНЛ-3) ОСТ 90021-92, 10Х18Н9БЛ ОСТ 90021-92 и другие;

в) чугуны: серый СЧ10-40, высоколегированный ЧН15Д7 (ниризист),

низколегированный-жаростойкий ЧС5, износостойкий ЧХ6-ЧХ16 и другие;

г) различные сплавы алюминия, латуни и бронзы;

- общая мощность предприятия до 120 000 кг. литья в месяц.

ООО «ТД «КСК» производит заготовки для следующей отраслей промышленности:

- автомобилестроение;

- нефтегазовый сектор промышленности;

- ВПК (военно-промышленный комплекс), в том числе в рамках 275ФЗ;

- сельскохозяйственное машиностроение;

- производство запорной арматуры;

- станкостроение;

- производство конвейерного оборудования;

- ремонтные нужды цементных заводов;

- литьё для геологоразведки;

- вагоностроение.

На предприятии действует система качества ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Примеры продукции ООО «ТД «КурганСпецКомплект»: